Ćwiczenia 2. Badanie wpływu topnika na recykling wiórów ze stopu aluminium.
………………………………..                                                        …………………………….

     (nazwisko i imię)                                                                                           (data)
1. Mieszanina soli chlorku sodu i chlorku potasu ma zastosowanie w recyklingu aluminium jako topnik. Topnik rozpuszcza warstwę tlenku, która tworzy się na powierzchni metalu i zabezpiecza przed salszym utlenianiem i zanieczyszczeniami.
2. Za mała ilość, lub brak topnika powoduje duże straty przez utlenianie się metalu na powierzchni. Otrzymuje się niską fazę ciekłego metalu, większe ilości popiołu i tlenków w stopie, co daje niski uzysk.

3. Nadmierna ilość topnika przyczynia się do wzrostu udziału żużlu i możliwości wiązania metalu w żużlu, co zwiększa straty materiałowe i dodatkowo wieksze zanieczyszczenie stopu i koszty obróbki.
4. Przy optymalnych ilościach topnika uzyskuje się maksymalną redukcję strat tlenkowych, a żużel dobrze płynie i jest łatwy do oddzielenia.

5. Wcześniejsze przygotowanie złomu, jak oczyszczenie, odtłuszczenie i osuszenie, zmniejsza dymienie, parowanie i utlenianie, co poprawia przyczepność topnika.

6. Wykonanie ćwiczenia.

a) Instrukcja
– Odważyć 20g wiórów aluminiowych. 

– Rozgrzać piec muflowy do temperatury 800 °C. 

– Załadować do tygla odważone wióry i włożyć do pieca.
– Odczekać 10 minut - przetapianie.
– Wylać zawartość tygla na metalową płytę.
– Odważyć po 10g NaCl i KCl i dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodny topnik.
– Odważyć 20 g wiórów aluminiowych.

– Wsypać topnik do tygla i dodać wióry.
– Umieścić tygiel w piec na 10 minut, do całkowitego stopienia się wiórów. 

– Roztopiony metal wylać na stalową płytę.

– Zaobserwować różnice między oboma doświadczeniami.

b) Wykonanie
	Lp.
	Czynności
	Środki dydaktyczne

	
	
	Chlorek sodu
Chlorek potasu

Wióry aluminiowe

Tygle

Szczypce metalowe

Płyty stalowe

Szalki Petriego

Szpatułki metalowe
Waga

Piec muflowy


c) Obserwacje i wnioski.
