Ćwiczenia 3. Wytop ołowiu ze szlamu z rozbiórki akumulatorów.
………………………………..                                                        …………………………….

     (nazwisko i imię)                                                                                           (data)
1. Szlam akumulatorowy zawiera ołów w postaci PbO – ok. 2,6%, PbO2  – ok. 19,9% oraz PbSO4 – ok. 43%.
2. Podczas wytopu zachodzą reakcje:
PbSO4 + 4 CO = PbS + CO2
PbS + Fe = Pb + FeS

PbSO4 + Na2CO3 + CO = Pb + Na2SO4 + 2 CO2
PbO + C = Pb + CO
3. Proces przeprowadza się w temperaturze ok. 1000 °C.
4. Wykonanie ćwiczenia.

a) Instrukcja
– Odważyć 2 naważki po:

      10 g szlamu akumulatorowego, 

       1,2 g proszku żelaza,

       0,4 g węglanu sodu (Na2CO3). 

       0,4 g węgla aktywnego.

– Wymieszać składniki i wsypać do tygli.

– Rozgrzać piec muflowy do temperatury 1000 °C. 

– Załadować tygle do pieca.
– Jeden tygiel wyjąć po 30 minutach, a drugi po 60 minutach.
– Wylać zawartość tygli na metalową płytę.
– Po wystudzeniu rodzielić produkty procesu i zważyć.
b) Wykonanie
	Lp.
	Czynności
	Środki dydaktyczne

	
	
	


c) Obserwacje i wnioski.
