Ćwiczenia 4. Otrzymywanie ZnO z roztworów odpadowych ZnCl2.
………………………………..                                                        …………………………….

     (nazwisko i imię)                                                                                           (data)
1. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z technologią otrzymywania tlenku cynku z materiałów zachlorowanych i roztworów odpadowych ZnCl2. 

2. Wykonanie ćwiczenia.

a) Instrukcja
– Do kolby stożkowej odmierzyć 150 cm3 roztworu zawierającego cynk w stężeniu 20g/dm3.
– Mieszając dodawać roztwór (NH4)2CO3 o stężeniu 300 g/dm3 do osiągnięcia pH ok. 7.

– Roztwór wraz z osadem podgrzać do temperatury 50-60 °C i ogrzewać przez ok. 30 min. 

– Po tym czasie odfiltrować roztwór od osadu na lejku z sączkiem.
– Osad przemyć dokładnie wodą i wyprażyć w 500 °C przez 30 min.
– Zważyć ilość uzyskanego tlenku cynku.
b) Wykonanie
	Lp.
	Czynności
	Środki dydaktyczne

	
	
	


c) Obserwacje i wnioski.
