Ćwiczenia 5. Cementacja gąbki kadmowej.
………………………………..                                                        …………………………….

     (nazwisko i imię)                                                                                           (data)
1. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z procesem cementacji gąbki kadmowej z roztworu siarczanu kadmu za pomocą cynku metalicznego. 

2. Wykonanie ćwiczenia.

Wszelkie operacje należy wykonywać w rękawiczkach. Nie dotykać wycementowanej gąbki kadmowej.

a) Instrukcja
– Do trzech zlewek ostrożnie nalać po 25 ml roztworu siarczanu kadmu i dodać odpowiednio po 25 ml roztworów kwasu siarkowego o stężeniach 15, 30 i 45 g H2SO4/dm3. 
– Do czwartej zlewki nalać 25 ml roztworu siarczanu kadmu i doadąc 25 ml roztworu kwasu siarkowego o stężeniu 45 g H2SO4/dm3. 

– Do każdej zlewki włożyć płytki cynkowe, tak aby częściowo wystawały nad powierzchnię. Pierwsze trzy zlewki pozostawić w temperaturze pokojowej, czwartą umieścić na łaźni wodnej w temp. 45 °C.
– Po 20 minutach wyciągnąć ostrożnie płyty z wycementowaną gąbką i każdą z osobna przepłukać wodą destylowaną nad zestawem do sączenia (kolba, lejek, sączek).

– Sączki z gąbką kadmową wysuszyć w suszarce przez 15 min w temp. 110 °C i zważyć.

b) Wykonanie
	Lp.
	Czynności
	Środki dydaktyczne

	
	
	


c) Obserwacje i wnioski.
